Принцип проектирования бандажных матриц

При ХОШ на матрицы со стороны металла действует внутренне давление. В матрице возникают тангенциальные, радиальные, осевые напряжения. Для уменьшения этих напряжений можно на матрицы напрессовывать бандажи с натягом. В результате матрице сообщается предварительные напряжения противоположные тем, что возникают при штамповке. По типу посадочных поверхностей сущ. цилиндрические и конические бандажи. Запрессовку можно осуществлять при тем-ре до 400 гр и в хол. сост.

Правила при изготовл. и сборке:

- для компенсац. микропластич. деформаций в контактных обьёмах колец, натяг рекомендуется увеличивать на 15-20%.

- прочность может быть повышена закалкой, накаткой.

- твёрдость обойм многослойной матрицы должна увеличиваться от наружной к внутренней.

- для облегчения сборки и выдерживания натяга рекомендуется  угол наклона боковой поверх. бандажа делать меньше, чем у вставки. Обычно 10гр.

Натяг при однобандажных матрицах = 0.3-0.4 мм.

При проектировании по заданному отношению между предвар. напряж. сжатия и рабочим напряжениям растяжения на внутренней поверхности матричной вставки надо опр. размеры матрицы и натяг. ( оно = 0.5-1.0)

Также надо предусматривать возможность их разрушения от осевых напряжений, под действием которых образ. трещины.

Выталкиватели, принцип конструирования

Для калибровки и обратного выдавливания в процессе штамповки воспринимают большую часть силы (>=0.8P). При проектировании их расчётную высоту надо корректировать с учётом упругой деформации во избежание искажения дна детали. Выталкиватель для прямого выдавливания также высоконагружен из-за сил выталкивания (>=0.1P).

Исследования показали, что сила выталкивания достигает 30% от технологической силы.

По конструкции могут быть полыми и сплошными.

Рисунок 1 - Рабочие части выталкивателей

Принципы конструирования выталкивателей для калибровки и выдавливания полости как и для пунсона. D = (1.15-1.25)dp, Ro = (0.2-0.3)dp, L = (1.0-1.2)(D-d0).

При калибровке и обратном выдавливании с большими деформациями и соответсвенно высоким давлениями наблюдается подсадка выталкивателя и застревание его в матрице. Чтобы этого избежать рекомендуется применять выталкиватель, у которого рабочая часть стержня входит в матрицу  и осущетсявляет рабочее направление, а  диаметр остальной части стержня занижен на 0.2 мм.

При прямом и двухстороннем выдавливании обычно используют трубчатый выталкиватель.

Усилие при обратном выдавливании

εi=lnFF−fH h fF

где F и f площади поперечного сечения матрицы и пуансона соответсвенно;

D и d их диаметры;

H и h – начальная высота заготовки  и текущее значение толщины дна выдавливаемой детали.

H` и h` - начальное и текущее значение очага деформации.

h` = 0,25D(1,4 – {d/D})

H =h FF−f

p=βσs(εiFf+1+μ4(h +b1)(D+d)d2+d3h )Давление на пуансон:

где b1 – (0,004…0,006)D

Классификация процессов холодной объемной штамповки

Все операции, в зависимости от характера преобладающего формоизменения подразделяются на 3 группы:

1. Осадка, высадка, чеканка и их разновидности.

2. Редуцирование, прямое выдавливание и их разновидности.

3. Выдавливание обратное, комбинированное, радиальное.

Открытая осадка сплошного стержня

Отсутствие жесткого направления элементов штампа вдоль оси заготовки, отклонения от перпендикулярности торцов заготовки к главной оси, превышение соотношения h/D до штамповки вызывает относительное смещение торцов, искривления волокна и оси заготовки. В наружных боковых слоях возникают растягивающие тангенциальные напряжения, снижающие деформируемость заготовки и качество детали.

Область применения: калибровка заготовок по высоте, получение параллельных торцов заготовки при деформации 0,18, уменьшения отношения h/D и удаления окалины с горячекатаных заготовок.

Закрытая осадка сплошного стержня

При h/D2 осуществляется открытая осадка до соприкосновения заготовки со стенками матрицы, далее – закрытая осадка. Разрыхление металла в зоне контакта боковой поверхности с матрицей отсутствует. Деформируемость заготовки и качество детали выше, чем при открытой осадке.

При h/D2 и D1/D1,25, где D1 – диаметр полости матрицы, открытая осадка сопровождается пластическим изгибом, складок при этом не образуется, но волокно искривляется, что снижает продольную устойчивость при последующих операциях.

Область применения: калибровка по высоте и диаметру, получение параллельных торцов, уменьшение отношения h/D, производство заготовок для выдавливания полостей, роликов подшипников и других деталей ответственного назначения.

Открытая высадка сплошного стержня

Кинематика течения незащемленного конца заготовки, как при открытой осадке сплошного стержня.

Область применения: образование местных утолщений, набор металла для последующей штамповки, производство крепежных и упругих ступенчатых деталей.

Закрытая высадка сплошного стержня

При этом протекают: открытая осадка при h/D2 или открытая осадка + пластический изгиб при h/D2 D1/D1,25 до соприкосновения выпуклой части заготовки со стенками инструмента и далее закрытая осадка. Оформление боковой поверхности сопровождается образованием заусенца по месту разъема инструмента. Поэтому предусматривают использование компенсатора для излишков металла.

Область применения: образование местных утолщений, фланцев, набор металла для последующей штамповки, производства деталей типа шаровых пальцев, ступенчатых валов, штуцеров, крепежа.

Прямое выдавливание сплошного стержня постоянного сечения

Течение металла заготовки относительно боковых стенок матрицы совпадает с направлением перемещения пуансона.

Область применения: производство ступенчатых сплошных штампованных деталей с простым и фасонным поперечным сечением, т.е. болтов, гаек, ступенчатых деталей со шлицами и продольными канавками и т.д.

Прямое выдавливание сплошного стержня переменного сечения

Процесс формирования изделия завершается на первой нестационарной стадии формирования изделия.

Область применения: производство деталей с бобышками и другими элементами переменного по длине сечения.

Прямое выдавливание полого стержня из сплошной заготовки

Пуансон, образующий полость, и матрица неподвижны относительно друг друга. Нагрузка на пуансон, образующий полость, по сравнению с операцией обратного выдавливания меньше, но конструктивное исполнение инструмента сложнее.

Область применения: производство штампованных заготовок, гильз, колпачков, стаканов и других полых и трубчатых деталей с гладкой и ступенчатой поверхностью, полых и трубчатых заготовок для прямого, обратного и ротационного выдавливания.

Прямое выдавливание полого стержня из полой заготовки

Процесс редуцирования сплошного стержня

В отличие от прямого выдавливания при редуцировании высота заготовки неограниченна условиями трения о боковые стенки матрицы. Максимальная деформация ограничена условиями продольной устойчивости свободной части заготовки, зависящими от качества торцов, продольной кривизны и состояния заготовки.

Деформация ограничивается:

- Напряжениями, под действием которых может наступать разрушение в продольном направлении, особенно при выдавливании каналов и шлицов.

- Образованием наплыва при входе в деформирующую часть матрицы (2 при редуцировании =300).

Область применения: производство заготовок ступенчатых валов, болтов и других деталей со шлицами и канавками.

Обратное выдавливание сплошного стержня

постоянного сечения из сплошной заготовки

Течение металла заготовки относительно боковых стенок матрицы происходит в направлении, противоположном движению пуансона, причем течение металла относительно стенок матрицы на стационарной стадии процесса практически отсутствует за исключением зоны контакта в области очага деформации. По сравнению с прямым выдавливанием, условия работы пуансона более тяжелые.

Область применения: получение деталей простого и фасонного сечения небольшой площади и длины.

Обратное выдавливание полого стержня

постоянного сечения из сплошной заготовки

Направление течения металла и движение пуансона – противоположны. Процесс состоит из 3-х основных стадий:

1.Неустановившаяся, характеризуется интенсивным увеличением силы выдавливания, происходит распрессовка заготовки и образование очага деформации.

2. Стационарная или установившаяся, течение металла носит ламинарный характер, усилие выдавливания изменяется  незначительно, объем металла, участвующего в деформации постоянен, металл в очаге деформации упрочняется, деформация локализуется.

3.Наступает при приближении значений величины перемычки и очага деформации. Вначале происходит образование радиальных пресс-утяжин, что вызывает уменьшение силы выдавливания, затем, по мере осадок очага деформации сила интенсивно возрастает. Сила, действующая на пуансон, по сравнению с прямым выдавливанием больше.

Круговое поперечное выдавливание, высадка            выдавливанием

Течение металла относительно боковых стенок матрицы, как при прямом выдавливании, металл выдавливается в круговую щель постоянной высоты, под углом 900 к направлению движения пуансона.

Область применения: образование местных утолщений, фланцев относительно малой толщины и высоты сплошных и полых штампованных заготовок.

Поперечное канальное выдавливание

Металл выдавливается в калибрующий поясок под углом 900 (обычно).

Область применения: производство заготовок шестерен, звездочек, крестовин.

Радиальное выдавливание.

Движение деформирующих элементов штампа направлено по радиусам к центру окружности.

Свободная осадка + выдавливание сплошного стержня

Свободное течение в радиальном направлении, заторможенное силам контактного трения сопровождается выдавливанием с продольным течением металла, боковая поверхность фланца не имеет строго заданных форм и размеров.

Закрытая осадка + выдавливание сплошного стержня

Выделяют 3 стадии:

1. свободная осадка + прямое выдавливание;

2. закрытая осадка + прямое выдавливание;

3.прямое выдавливание.

Область применения: производство заготовок с фланцами заданных форм и размеров.

Прямое выдавливание сплошного стержня +

+ обратное выдавливание полости

Образуется 2 очага деформации, соотношение скоростей обратного и прямого выдавливания определяется соотношением сечений пресс-остатка и выдавленных частей заготовки, а также соотношением активных и реактивных сил трения в данный момент деформации. По мере сближения очагов деформации создаются условия для потери стабильности процесса вплоть до разрушения, т.е. в зоне локализации образуются микроструктуры, снижающие прочность. Эффект локализации деформации уменьшается с увеличением соотношений диаметров полости и стержня.

Область применения: получение деталей, сочетающих полый и сплошной стержни.

Влияние холодной деформации на свойства металла

Холодная деформация происходит при низких температурах, при этом отсутствует рекристаллизация и отпуск, поэтому высок эффект упрочнения. Изменение структуры металла сводится к следующему: зерна металла вытягиваются в направлении деформации, аналогично вытягиваются и примеси, расположенные между зернами, образуется волокнистая структура, неметаллические включения могут создавать строчечную структуру. Отжиг может устранить вытянутость кристаллитов, но для удаления волокнистости и строчечности необходима деформация с соответствующим направлением. Форма включений и неоднородностей зависит от схемы главных деформаций. Чем выше степень деформации, тем меньше площадь поперечного сечения этих включений, и тем меньшую роль они играют в снижении прочности.

При упрочнении повышаются все механические характеристики, являющиеся функцией сопротивления деформированию. Повышаются: предел прочности, предел текучести и твердость, при этом снижаются показатели пластичности и вязкость.

Холодная деформация вызывает изменение физических свойств материала. Плотность материала уменьшается тем больше, чем выше степень деформации. Изменяется электропроводность, возрастает способность металлов к растворению разного рода реагентами и кислотами, в результате более интенсивно коррозирует.

Холодная деформация уменьшает теплопроводность, при холодной деформации могут изменяться цвета сплавов. Сплав золото-серебро-медь желтеет. Изменяются магнитные свойства сплавов на основе железа. Для холодной деформации характерна анизотропия свойств. Отжиг анизотропию свойств не устраняет, а только смягчает. Для полного устранения целесообразно проводить обработку давлением с переменой направления.

Методика проектирования техпроцесса при штамповке на прессах

При однопозиционной штамповке на прессах более полно используется технологическая деформируемость заготовок, т.к. между операциями может осуществляться разупрочняющая термообработка, возобновление подсмазочного слоя и слоя смазочного материала. Выбор технологии подготовки поверхности и состава смазки не зависит от конструктивных особенностей штампа или пресса. Конструктивные элементы штамповок получают выдавливанием, при штамповке на прессах можно устанавливать специальные устройства для регулирования напряженного состояния в очаге деформации и кинематики течения металла. Штамповку на прессах применяют при различной серийности производства и широких размерах штампованных заготовок. Для однопозиционной штамповки применяют механические кривошипные и кривошипно-коленные пресса и гидравлические пресса. По технологическим требованиям при штамповке выдавливанием, выдавливанием в сочетании с высадкой и редуцированием целесообразно использовать специализированные пресса для холодного выдавливания (у них жесткая станина). Для штамповки заготовок относительно небольшой высоты H/D<0,5, т.е. для плоскостной калибровки, в этих случаях следует использовать чеканочные пресса. Многопозиционные штампы устанавливают на специализированные прессы для холодного выдавливания. Техпроцесс изготовления изделий ХОШ состоит из разделительных, формообразующих и др. операций (термической обработки, химической, 2лектрохимиической и механической обработки поверхности).

Техпроцесс при штамповке на прессах проектируется поэтапно:

1. Анализ технологичности конструкции детали и ее отдельных элементов, материал, механические свойства, точность размеров, шероховатость поверхности и др. показатели качества и разработка чертежа штампованной заготовки.

2. Расчет объема заготовки по чертежу штамповки, выбор формы и размеров исходного материала по сортаменту, выпускаемому промышленностью.

3.Определение технологических операций подготовки материала (травление, обрезка, правка, термообработка).

4. Выбор способа разделения исходного материала на заготовки.

5. Выбор технологии подготовки заготовки к выдавливанию (калибровка, образование фасок, термическая обработка, подготовка поверхности, составление технических условий на заготовку).

6. Разработка техпроцесса формоизменения с определением числа операций, целесообразности их совмещения или последовательного проведения, расчет переходов с определением единичных и суммарных деформаций удельных и полных технологических сил. На основании результатов разработки процессов формоизменения уточняются:

a. профиль, сортамент, способ получения заготовки;

b. способ разделения исходного материала на заготовки;

c. необходимость и режимы проведения предварительной, промежуточной и окончательной термообработки, калибровки заготовок, очистки поверхности;

d. технические условия на исходную заготовку.

7. Выбор конструкции и расчет размеров рабочих деталей инструмента для штамповки, разработка технического задания на проектирование штампа.

8. Разработка технологических требований к оборудованию для формоизменения (сила и график нагрузки, величина хода, наличие и сила выталкивателей), а также требования к оборудованию для проведения предварительных, промежуточных и доделочных операций.

9. Расчет технико-экономической эффективности от внедрения ХОШ, обычно рассчитывают коэффициент использования материала, определяют производительность, расход инструмента, эксплуатационные свойства детали и рассчитывают расходы на изготовление детали.

Методика проектирования техпроцесса при   штамповке на одно- и многопозиционных автоматах

При штамповке на автоматах отсутствует разделка проката на мерные заготовки и процесс производства состоит из 3-х этапов:

1. Разупрочняющая термическая обработка проката;

2. Подготовка поверхности проката;

3. Штамповка

Однопозиционные автоматы, совмещающие отрезку и одну штамповочную позицию применяют для получения деталей простой формы, как правило высадкой, а также для получения калиброванных, а также калиброванных и фасонированных заготовок для последующей одно- или многопозиционной штамповки на прессах. Многопозиционные автоматы имеют обычно от 3-х до 5-и штамповочных позиций, их применяют для производства деталей относительно сложной формы. Наиболее распространенный диаметр получения деталей – от 3-х до 25-и мм, исходной заготовкой служит проволока, полученная волочением и катанка, калиброванная волочением. Могут быть использованы калиброванные прутки, но это приводит к снижению эффективности штамповки на автоматах.

Этапы проектирования техпроцесса при штамповке на автоматах:

1. Анализ технологичности конструкции детали, разработка чертежа штампованной детали.

2. Расчет объемов заготовки по чертежу штамповки и выбор исходного проката по сортаменту, выпускаемому промышленностью.

3. Определение технологических операций подготовки материала, составление технических условий на прокатку.

4. Разработка техпроцесса формоизменения с определением числа переходов с определением устойчивости заготовки единичных и суммарных деформаций, удельных и полных технологических сил.

5. Выбор конструкции и расчет размеров рабочих деталей инструмента.

6. Разработка технологических требований на автомат: номинальной силы и графика сил по ходу ползуна, значение рабочего и вспомогательного ходов, наличия и места кантовки полуфабриката, наличие и сила выталкивателей, целесообразность установки дополнительных устройств.

7. Расчет технико-экономических показателей.

Особенности технологических операций

подготовки материала для ХОШ

Производство заготовок

Значительное влияние на технико-экономические показатели производства деталей ХОШ оказывают выбор сортамента исходного материала и способа разделки материала на заготовки. Эти факторы определяют стоимость исходного материала, величину отхода при разделке, наличие и трудоемкость дополнительных подготовительных операций и качество заготовок, поступающих на штамповку. Объем штампованной заготовки определяется по чертежу поковки с учетом припусков и напусков доделочных операций. Объем технологических переходов определяется по чертежу полуфабрикатов по переходам. Для определения расчетного объема заготовки сумму объемов поковки и технологических отходов увеличивают на 3-7% в зависимости от сложности формы поковки и техпроцесса ее изготовления. После определения объема определяют форму и размеры сечения, по которым рассчитывают высоту заготовки. Формы и размеры сечения выбираются так, чтобы обеспечить получение заданных форм и размеров с наименьшим количеством переходов и наименьшими нагрузками на инструмент. Форма сечения заготовки чаще всего берется круглой или соответствующей конфигурации сечения полуфабриката после первого перехода. Для получения полых изделий обратным выдавливанием используют сплошные заготовки, соответствующего поперечного сечения.

Для прямого выдавливания и редуцирования применяют сплошные заготовки обычно круглого и соответствующего получаемой форме сечения. Для облегчения загрузки заготовки в матрицу между боковыми стенками матрицы и заготовками предусматривается зазор. Его величина определяется качеством заготовки и характером формоизменения по переходам. Желательно иметь заходную часть на матрице и фаску на заготовке. Наличие фаски сокращает вероятность кольцевого скола по наружному контуру дня полуфабриката и образования

При наличии фасок на заготовке и заходной части матрицы зазор берется 0,025 – 0,1 мм. При прямом выдавливании и редуцировании полых заготовок также предусматривается зазор, равный 0,1 – 0,2 мм между заготовкой и оправкой. При высадке, прямом и радиальном выдавливании, редуцировании сплошных стержней малой высоты, зазоры могут быть увеличены до 0,4 – 0,5 мм.

С целью уменьшения эксцентричности поковки при обратном выдавливании, заготовка может быть больше полости матрицы на 0,1 – 0,15 мм, В этом случае, при заталкивании в матрицу она калибруется по диаметру. Недостаток – некоторое повышение сопротивления деформированию и нарушение сплошности подсмазочного слоя.

Сортамент и исходное состояние материала.

Форму и размеры профиля в исходном состоянии выбирают по действующим ГОСТам, исходя из экономических соображений, технологичности и требований к качеству. В качестве исходного материала целесообразно применять прутки и проволоку, а также листы, полосы, трубы и периодический прокат. Листы и полосы применяют для получения низких заготовок, т.к. процесс резки в штампе, при h/d1, сложен, а при h/d0,25, практически невозможен, а получение таких заготовок на пилах и токарных станках сопровождается большим отходом металла в стружку. Трубы также не имеют широкого применения из-за их высокой стоимости и узкого ассортимента.

Периодический прокат может быть применен для штамповки с применением формовки и калибровки. Наиболее дешевым исходным материалом являются горячекатаные прутки и катанка. Основным недостатком сортового проката является большое поле допуска по размерам и низкое качество поверхности. Калибровка горячекатаного прутка и катанки волочением обеспечивает необходимую точность размеров по сечению. Улучшают качество поверхности, но повышают стоимость металла заготовки.

При штамповке на прессах-автоматах, при использовании автоматизированных устройств для резки и дозирования веса заготовок предъявляют повышенные требования к кривизне проката. Его правку производят на роликовых или растяжных машинах и на прессах. На качество продукции и процесс холодного выдавливания влияют дефекты металлургического происхождения и состояние металла. В местах возникновения рисок, волосовин, закатов при выдавливании появляются расслоения и трещины. Особенно высокие требования к качеству поверхностного слоя исходного металла предъявляют  при выдавливании деталей с фланцами, выступами, с высокими степенями деформации, при наличии операций высадки, осаживания и раздачи. Дефект размером 0,05 мм раскрывается с образованием трещин в зависимости от качества проката и требований технологии штамповки, поверхность сортового проката может подвергаться сплошной обдирке (обтачиванию), на токарных станках или автоматах со снятием слоя толщиной до 0,8 – 2 мм. Допуск по диаметру при этом не более 0,1 мм. Шероховатость по шкале Ra от 0,5 до 2,5 мм. Корозионно-стойкие стали, используемые для высадки шлифуют. Однако шлифования надо избегать в остальных случаях, т.к. на заготовке остаются следы абразива, снижающие стойкость инструмента.

Способы резки исходного материала на заготовки

Выбор способа разделки исходного материала на заготовки зависит от профиля исходного материала, требований к качеству детали, принятого технологического цикла формообразования, объема выпуска, технико-экономических показателей.

Прутки, проволока и трубы могут разрезаться на заготовки в штампах на специализированных ножницах и прессах, прессах-автоматах; прутки и трубы – на дисковых и др. механических пилах, и на токарных станках. Наиболее производительна и экономична отрезка заготовок в штампе, ее себестоимость в 4 – 5 раз ниже по сравнению с резкой на дисковой пиле или токарном много шпиндельном станке. Отрезкой на металлорежущем оборудовании можно получать заготовки с допуском на длину 0,1 мм, одновременно с отрезкой можно осуществлять обдирку прутка и образовывать фаски. Незначительность допуска на перпендикулярность торца к главной оси заготовки и образование фасок позволяет штамповать такие заготовки без предварительной калибровки.

Заготовки из плоского проката получают вырубкой; для уменьшения конусности и грубой поверхности среза режущие грани вырубной матрицы имеют скос под углом 450, глубиной до 1 мм в зависимости от толщины заготовки, а зазор между матрицей и пуансоном составляет 0,05 – 0,1 мм. В некоторых случаях после вырубки производят зачистку.

Предварительная и промежуточная термообработка (ТО)

ТО заготовок проводится для уменьшения усилий и повышения деформируемости до значений, при которых обеспечивается стабильная работа инструмента без перегрузок, его высокая стойкость, наименьшее число переходов без макро и микротрещин и других дефектов при условии получения заданных механических свойств и структуры готовой детали. Это достигается сочетанием режимов формоизменения и разупрочняющей ТО. Выбор режима разупрочняющей ТО определяется химическим составом и структурой материала, технологией штамповки и эксплуатационными требованиями к детали. ТО делится на предварительную, промежуточную и окончательную. Предварительная ТО проводится до основных формоизменяющих операций при штамповке. Промежуточные – между формоизменяющими операциями (для снятия упрочнения). Окончательная – по окончанию формоизменения для получения заданных физико-механических свойств и структуры.

Часто исходные заготовки из горячекатаной стали подвергают калибровке. Предварительная ТО может проводится до калибровки, на одном из этапов калибровки и после нее. Лучшие результаты достигаются при термообработке после окончания подготовительных операций.

Предварительная ТО не проводится, если нет необходимости в снижении сопротивления деформированию и повышении пластичности:

1. При производстве ступенчатых валов и др. деталей редуцированием (стали 05, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 15Х, 20Х).

2. При получении заготовок высадкой и осаживанием из сталей 05, 08, 10, 15 с относительной деформацией до 50% и из сталей 20, 25, 30, 15Х, 20Х заготовок относительно простой формы с относительной деформацией до 40%.

3. При прямом выдавливании заготовок сплошного сечения простой формы с относительной деформацией до 35-50% на относительно малую длину для сталей 05, 08, 10, 15.

Для углеродистых и низколегированных сталей применяют 2 вида отжига простой (низкотемпературный 530 – 6000 С) и рекристаллизационный (при 650 – 7200 С).

Подготовка поверхности

Технология подготовки поверхности состоит из 2-х этапов:

1. Удаление дефектов и очистка поверхности от окалины, жировых и др. загрязнений.

2. Образование на поверхности заготовки промежуточного слоя – слоя-носителя смазочного материала и нанесение смазочного материала на заготовку.

Целью операций подготовки поверхности является обеспечение возможности нанесения ровного, сплошного слоя смазочного материала, прочно удерживающегося на поверхности при пластической деформации.

Подготовительные операции делятся на механические, термические и химические. Могут проводится совместно и последовательно. К механическим методам относится сплошная обдирка, дробеструйная обработка, матирование, галтовка, гидрополирование и подводное полирование. Термический способ основан на том, что при нагревании до 300 – 4000 С происходит обезуглероживание, легкие окислы удаляются при нагревании в восстановительной атмосфере или в вакууме. Термический способ применяют при необходимости отжига и других видов ТО. При этом на поверхности заготовки может образовываться пленка коксующегося остатка, поэтому этот способ сочетают с другими. Для обезжиривания применяют органические растворители, щелочное и щелочно-кислотное травление.

На очищенную от окислов, жировых и прочих загрязнений поверхность заготовки наносится смазочный материал либо непосредственно, либо с образованием слоя-носителя смазочного материала, который должен обладать:

1. Высокими пластичностью и прочностью;

2. Высокой термостойкостью;

3. Надежным сцеплением с поверхностным слоем металла;

4. Сохранением сплошности слоя по всей поверхности заготовки при деформации;

5. Высокой адсорбцией к смазочному материалу.

Кроме основных требований смазочный материал должен не загрязнять инструмент по мере штамповки всей партии заготовок.

Для получения слоя-носителя смазочного материала заготовки из углеродистой и низколегированной стали подвергают фосфатированию, с последующим омыливанием. Фосфатирование осуществляется в фосфорно-кислых солях цинка, марганца, железа, кадмия и других металлов. Процесс фосфатирования заключается в нанесении на поверхность заготовок стойкого при высоких давлениях слоя кристаллических фосфатов, существуют следующие способы фосфатирования: горячий, холодный, ускоренный, струйный, электрохимический. Обычно процесс состоит из нескольких операций:

1. Обезжиривание и травление.

2. Промывка в горячей воде.

3. Покрытие в растворе цинк-фосфатной кислоты для создания сетки цинк-фосфатных кристаллов.

4. Промывка в воде для удаления лишних фосфатов.

5. Промывка в нейтрализаторе.

6. Погружение в мыльный раствор.

Фосфатный слой сам является высококачественным смазочным материалом, который обладает пластичностью и может деформироваться с металлом заготовки, к тому же, благодаря полюсности, фосфатное покрытие широко адсорбируют мыла и масла, прочно удерживая их лучшими антифрикционными свойствами при выдавливании заготовок из сталей обладают покрытия из фосфатов марганца и цинка, пропитанные мылом.

Заготовки из углеродистых сталей при незначительном относительном перемещении металла и пониженных требованиях к качеству металла, выдерживают во влажном состоянии на воздухе 20-30 минут, а затем известкуют погружением в 20%-ный раствор гашеной извести, это позволяет получить слой-носитель смазочного материала, который дает лучшие результаты, чем наиболее эффективные смазочные материалы, но, по качеству значительно уступают фосфатированию.

Для получения слоя-носителя смазочного материала, заготовки из алюминиевых сплавов подвергают анодированию, а из медных сплавов – пассивированию; стали, легированные никелем, никель, медно-никелевые сплавы, которые не образуют при фосфатировании и пассивировании подсмазочного слоя необходимого качества, подвергают оксалатированию.

Анодирование (анодное оксидирование) – образование на поверхности алюминиевых сплавов пленки окислов того же металла при электролизе. Процесс анодирования осуществляется в растворе серной кислоты (200 г/литр) с режимами анодирования, плотность тока 0,8-1 А/дм2; напряжение 11-12 В; температура 20-250 С; время обработки 20-25 мин.

Схема процесса подготовки поверхности заготовок из алюминиевых сплавов:

1. Химическое обезжиривание.

2. Промывка в горячей воде.

3. Промывка в холодной воде.

4. Анодирование.

5. Промывка в холодной проточной воде.

6. Обработка в растворе калиевого или натриевого хром?, температура 80-1000 С, время 15-20 мин.

7. Промывка в холодной проточной воде.

8. Промывка в горячей проточное воде.

9. Сушка при температуре 80-1000 С, 15-20 мин.

10. Пропитка животным жиром.

Пассивирование – переход поверхностного слоя металла из активного в химическом отношении состояния в пассивное, для этого металлические изделия обрабатывают растворами окислителей или пассиваторов, хроматов, нитритов, для образования на поверхности тонких оксидных пленок. Пассивирование заготовок из латуней проводится в растворе, содержащем 150-200 г/литр хромового ангидрида и 75-100 г/литр сульфита аммония, при температуре 25-300 С. Смазочным материалом после инодирования и пассивирования служит костный, животный или кашалотовый жир. Схема процесса подготовки заготовки из медных сплавов:

1. Обезжиривание органическими растворителями, в течение 10 мин.

2. Обезжиривание химическое, при температуре 80-1000 С, время от 5 до 10 мин.

3. Промывка в горячей воде.

4. Промывка в холодной воде.

5. Травление в соляной кислоте 10 мин.

6. Промывка в холодной проточной воде.

7. Пассивирование.

8. Промывка в холодной проточной воде.

9. Сушка при температуре 80-1200 С, время 15-20 мин.

10. Пропитка животным жиром.

Для заготовок из алюминиевых сплавов аналогично может применяться галтовка в эмульсии, содержащей олеиновую кислоту и мыло.

Для выдавливания заготовок из тяжелых и цветных металлов рекомендуются смазочные материалы на основе графита. Также рекомендуется смазочный материал, приготовленный при температуре 2000 С и содержащий 5 частей пластинчатого графита и 2 части машинного масла.

Для штамповки легированных сталей при относительно небольшом перемещении, в качестве смазочного материала или его наполнителя, применяют дисульфид молибдена.

Оксалатирование (никель, стали, легированные никелем, медно никелевые сплавы) – получение на поверхности заготовок солей щавелевой кислоты, которые являются кристаллами. Для оксалатирования стали, легированной никелем применяют следующие растворы: щавелевая кислота 24 г/литр, закисное щавелевокислое  железо 12 г/литр, хромовокислый калий 6 г/литр, поваренная соль 160-200 г/литр. Продолжительность обработки 25 – 30 мин, температура 60 – 700 С. После оксалатирования осуществляют омыливание. После прессования остатки оксалата удаляются в растворе 10 – 20% серной кислоты в течение 5 – 10 мин.

При холодном, прямом и обратном выдавливании заготовок из никеля с небольшими деформациями, заготовки смазывают сильно хлорированными минеральными маслами, но наилучшие результаты достигаются при выдавливании заготовок из никеля, покрытых медью. При выдавливании заготовок из титана применяется фтористо-фосфатное покрытие в комбинации с графитом молибденитовой пасты. При выдавливании заготовок из циркония и его сплавов 3рименяяют Фосфатирование после покрытия их цинком, медью или кадмием толщиной до 0,1 мм. При выдавливании заготовок из магния используют графит или материал, содержащий 1 часть графита и 5–9 частей керосина.

Особенности штамповки на прессах.

Процесс формообразования при штамповке на прессах в общем случае состоит из четырех этапов:

1. Калибровка.

2. Фасонирование исходной заготовки.

3. Основные штамповочные операции.

4. Калибровка после штамповки.

Большинство заготовок получают отрезкой в штампе, такие заготовки имеют отклонение от плоскостности и от параллельности торцов, от перпендикулярности осей, от симметричности поперечного сечения относительно главной оси. Заготовка, получаемая из плоского проката также имеет отклонения формы, если отклонения формы превышают предусмотренные чертежом допуски, то заготовку калибруют. Калибровку заготовки обязательно проводят перед выдавливанием полости, а перед высадкой редуцированием, а иногда и перед прямым выдавливанием из сплошного стержня, ее можно не проводить. Калибровкой достигается соответствие формы и размеров поперечного сечения заготовки и рабочей части инструмента с учетом заданных между ними зазоров.

Калибровка по Д осадкой с образованием наметки и фаски

Калибровка торцов и Д закрытой осадкой

Калибровка по Д закрытой осадкой с образованием наметок

Калибровка поперечного сечения редуцированием

Калибровка по Д осадкой с образованием фасок и высадкой фланца

В результате калибровки достигается:

1. Получение соответствующей формы заготовки, которая способствует течению метала во все элементы полости штампа при наименьших нагрузках на инструмент.

2. Получение размеров периметра сечения заготовки, близких к размерам периметра инструмента, исходя из заданных зазоров. Одновременно устраняются несоответствие поперечных размеров и допусков на них исходного материала, эллипсность сечения, продольная кривизна, непараллельность торцов.

3. При калибровке редуцированием с уменьшением диаметра от 0,3 до 0,6 мм, улучшается качество поверхности заготовки.

4. Предварительная деформация со степенью 3 – 5% не увеличивает усилие последующей деформации, но создает более плавное нагружение пуансона, образующего полость, сокращает неоднородность деформации разностенность заготовки, повышает устойчивость процесса пластического деформирования при редуцировании.

5. Образование фаски на одном из торцов необходимо для механизации подачи заготовки в штамп, предотвращения образования заусенца и скола фаски.

6. Образование наметки или кернение торцов заготовки под пуансон для выдавливания полости снижает отклонение от соосности пуансона и заготовки в начальный момент выдавливания полости.

Если калибровка совмещалась с формовкой и степень деформации превышала 15%, то, для заготовок из латуни, бронз, никеля и его сплавов, и сталей необходимо промежуточная разупрочняющая термообработка и повторная подготовка поверхности.

Штамповка на прессах из штучной заготовки, по сравнению со штамповкой на автоматах из калиброванной проволоки или прутка значительно расширяет технологические возможности процесса. Максимальный диаметр 100–150 мм. Длина заготовки 250–300 мм, а при штамповке на гидравлических прессах и прессах специальных конструкции до 1 м. Масса штампуемых заготовок 12–15 кг при штамповке на механических прессах, до 120 кг при штамповке на гидравлических прессах. Точность штампуемых заготовок обеспечивается сочетанием характеристик пресса и штампа. На прессах можно штамповать детали сложной формы из сплавов с повышенными прочностными свойствами.

Штамповка может производится в один или несколько переходов, если деталь имеет относительно простую форму и соотношение ее размеров соответствует требования технологической деформируемости, то она может быть изготовлена за 1 переход. Однако, в некоторых случаях целесообразно заменить 1 тяжело нагруженный переход 2-мя или несколькими менее нагруженными. Производство заготовок сложной формы, особенно из материалов с пониженной пластичностью базируется на многопереходных процессах. При проектировании переходов применяют обычно 2 способа расчленения процесса:

1. Расчленение суммарной деформации по сечению заготовки на несколько единичных.

2.Последовательное получение различных частей заготовки.

Способы расчленения могут совмещаться и от перехода к переходу изменяться. В каждом переходе определяют единичную деформацию и суммарную деформацию, форму, размеры и их допуски, давления и полные силы, рабочий ход деформирующего инструмента и выталкивателя.

Точность размеров штампованных заготовок определяется:

1.Высотой. Отклонение размера h (высота после осадки, толщина фланца, толщина дна). Определяется изменением силы штамповки Р и жесткостью С1 системы машина-штамп; промежуточный слой-заготовка

h=P/C1

С1=(0,30,5)Cn – жесткость пресса по паспорту

Р=(0,030,05)Р

2.Допуск D на наружный диаметр заготовки, получаемый выдавливанием или закрытой осадкой, определяется колебаниями упругих и температурных деформаций матрицы и ее износом.

3. Допуск d на диаметр полости определяется износом пуансона и упруго-пластическими деформациями его при циклическом нагружении.

Сплошные ступенчатые детали круглого и сложного сечения получают прямым выдавливанием, штамповка ведется последовательно по объемам и на образование каждой новой ступени требуется дополнительно один переход. Первой выдавливается часть детали с наименьшими размерами сечения, затем последующая в порядке возрастания. Ступенчатые сплошные детали можно получать и редуцированием. При редуцировании удельные и полные силы меньше, чем при выдавливании, выше точность размеров по сечению и лучше качество поверхности. =0,150,33.

Образование ступени редуцирования может осуществляться последовательно или совместно с обоих концов заготовки с одинаковой и различной деформацией. Возможно также совмещение выдавливания и редуцирования с высадкой. Процессы прямого выдавливания и особенно редуцирования характеризуются значительной неравномерностью деформаций по сечению. На распределение деформаций и кинематику течения метала значительно влияет масштабный фактор и профиль рабочей части матрицы. Наиболее распространены конические матрицы (угол конусности 2). Применение матриц с криволинейной образующей позволяет минимизировать давление на пуансон и стенки матрицы в выходной ее части и уменьшать неравномерность деформации по сечению. Такие матрицы могут быть вогнутые, выпуклые и вогнуто-выпуклые.

Полые детали с дном получают обычно обратным выдавливанием, максимальная глубина полости и минимальная толщина стенки определяется штампуемостью материала. Обратное выдавливание характеризуется высокими удельными усилиями и сложными условиями работы пуансона. Аналогичная полая деталь может быть отштампована в цилиндрической матрице прямым выдавливание. В этом случае, усилие на пуансон, образующий полость, снижается за счет уменьшения воздействия реактивных сил трения. Однако конструкция штампа и технологические требования к оборудованию усложняются.

При изготовлении глубоких и тонкостенных деталей, сначала, обратным или прямым выдавливанием получают полую заготовку типа стакана, затем ее подвергают прямому выдавливанию, дальнейшее уменьшение толщины стенки, увеличение глубины полости, а также повышение точности размеров поперечного сечения достигается редуцированием или волочением.

Трубчатые штамповки получают по аналогичной технологии, только донная часть удаляется вырубкой или обработкой резанием. Для получения трубчатых изделий может использоваться двухстороннее выдавливание.

По сравнению с обратным выдавливанием общая длина получаемой полости увеличивается в 2 раза, величина нагрузки на пуансон сокращается.

Недостатки – усложнение конструкции штампа и технологических требований к оборудованию; некоторая несоосность полостей; повышенный расход метала на перемычку по сравнению с дном стакана при обратном выдавливании.

Уменьшение давления на пуансон при выдавливании полости достигается: выбором режима термообработки; выбором оптимальной степени деформации; выбором форм и размеров рабочих частей матрицы и пуансона; снижением потерь на трение.

Оптимальная область степени деформации при выдавливании полости 0,36–0,51; при повышении степени деформации до 0,69 интенсивно возрастает удельное усилие.

Снижение потерь на трение достигается как за счет смазок, так и другими способами, учитывающими кинематику течения металла. Это достигается: свободным перемещением матрицы относительно заготовки и пуансона; принудительным перемещением матрицы относительно заготовки и пуансона; принудительным перемещением матрицы в направлении течения металла, со скоростью, превышающей скорость истечения на 25–30%, в результате давление снижается на 20–25%.

Приложение силы натяжение через оправку позволяет снизить силу Р на 20%, при этом Рн0,2Р. Натяжение изменяет одноименную схему напряженного состояния на разноименную, что приводит к снижению сопротивления металла деформации, но при этом снижается и пластичность.

Холодная объемная штамповка на автоматах.

Особенности технологических переходов.

При холодной штамповке на автоматах объединяются разделительные и формообразующие операции. Применение многопозиционных процессов объемной штамповки, высадки, выдавливании, редуцирования в нескольких формообразующих матрицах, сконцентрированных в одной машине, позволяет, по сравнению с однопозиционной высадкой увеличить соотношение h0/d0 до 10 и D/d0 до 25. Калибровка заготовки необходима перед выдавливанием полости. Если заготовка после отрезки передается на позицию осадки и калибровки, то ее качество повышается, а сила на последующей формообразующей позиции снижается на 15–17%.

Многократное редуцирование применяют при изготовлении болтов и различных ступенчатых валов. Предельная деформация за один переход равна 0,36, угол матричной воронки 2=300, при много переходном редуцировании, предельное суммарное обжатие равно 0,96–1,36, при этом на 1-м и 2-м 0,29–0,35, на 3-м и 4-м увеличивается до 0,36–0,4. Выдавливание применяется как индивидуальная операция, а также в сочетании с другими операциями ХОШ. При обратном выдавливании детали типа стакан, толщина данной части должна быть не меньше толщины стенки стакана. При штамповке на автоматах заготовка отрезается от прутка или проволоки, прошедшей термохимическую подготовку.

В результате, торцы отрезной заготовки оказываются неподготовленными (отсутствует фосфатный слой) это приводит к налипанию металла на инструмент, снижению стойкости инструмента, и ухудшению качества изделия. Для устранения этих недостатков в автоматах используют смазочно-охлаждающие жидкости.

Требования к автоматам для ХОШ:

1. отрезку заготовок осуществлять полузакрытыми матрицами во втулочном штампе, угол скола должен быть не более 30.

2. обеспечивать возможность кантовки коротких заготовок на 1800 при переносе их на следующую формоизменяющую позицию.

3. на всех позициях штамповки предусмотреть возможность установки съемников с пуансонов и втулочных выталкивателей из матрицы.

4. число штамповочных позиций должно быть от 3 до 5.

5. конструкция направляющих  главного ползуна и технологических узлов в целом должна обеспечивать заданную точность позиционирования матрицы и пуансона.

6. на упорах, контролирующих длину подачи материала необходимо предусмотреть концевые выключатели, особое внимание необходимо уделять контролю технологических сил штамповки.

В основу расчетов технологических переходов конструирования заготовок и готовых деталей положено условие постоянства объема заготовки до и после пластической деформации и схемы деформации, определяющие изменение размеров заготовок в процессе деформирования. При расчете переходов определяются:

1. деформации по элементам заготовки и их суммарные значения;

2. форма и размеры заготовок, а также допуски на них.

3. давление.

4. рабочие ходы пуансонов.

Сравнение рассчитанных деформаций с допустимыми значениями позволяют определить основные размеры заготовок по переходам и правильно расчленить процесс в зависимости от числа переходов штамповки. При допустимых давлениях на инструмент, не превышающих для закаленных инструментальных сталей 2200-2500 МПа, удовлетворительная стойкость инструмента достигается при следующих значениях предельной относительной деформации:

1.Осадка-высадка 0,5-0,6

2.Прямое выдавливание 0,4-0,5

3.Редуцирование 0,25

4.Обратное выдавливание 0,3-0,4

Продольная устойчивость заготовок

при осадке, высадке и редуцировании

Критерием продольной устойчивости является отношение:

a0=h0/d0, где h0 – длина деформируемой части заготовки; d0 – ее диаметр; гарантирующее деформирование заготовки без изгиба. Продольная устойчивость зависит от 2-х групп факторов:

  - Способ закрепления концов деформированной заготовки.

  - Форма предварительного набора металла и угол конической заготовительной полости пуансона.

  - Конфигурации штампуемой детали и инструмента.

  - Смещение точки приложения деформирующей силы относительно оси заготовки.

  - Чистота среза и угол скоса торцов заготовки.

  - Искривленность оси заготовки.

  - Состояние рабочей поверхности инструмента.

  - Механические свойства деформируемого материала.

  - Исходное состояние заготовки.

  - Деформация при осуществлении промежуточных переходов штамповки.

Наибольшее влияние на продольную устойчивость оказывают:

- отклонение оси штампуемой заготовки от оси инструмента (отклонение=0,1d0  после деформирования оно возрастет в 3-5 раз).

- Угол скоса торца заготовки: с ростом угла скоса до 70; а0 уменьшается до 1,38. Влияние отклонений формы исходной заготовки на величину а0 , учитывают ее корректировкой с помощью коэффициента КТ=1, при осадке заготовки, отрезанной на токарном станке, КТ=0,9, при осадке заготовки, отрезанной пилой; КТ=0,8, при осадке заготовки, отрезанной на сортовых ножницах; КТ=0,85, при высадке заготовки, отрезанной от прутка на автомате.

Предельные значения свободной длины h0 деформируемой части заготовки зависят от формы и диаметра D высаживаемой головки.

На продольную устойчивость влияет жесткость закрепления концов заготовки, учитывающаяся коэффициентом , чем выше значение , тем меньше устойчивость заготовки. Величина  для свободной осадки =1, для редуцирования 0,5.

Жидкие технологические смазки для ХОШ

и высадки на автоматах.

Фосфатирование имеет следующие недостатки:

- сложность и токсичность процесса.

- загрязнение рабочих полостей штампа его остатками

- при изготовлении деталей на автоматах из фосфатированного метала в прутках или мотках, торец заготовки оказывается без фосфатированного слоя и поэтому обратное выдавливание невыполнимо.

- невозможность фосфатирования заготовок из легированных сталей и сплавов.

- необходимость больших площадей под оборудование для фосфатирования.

Попытки замены фосфатных покрытий различными жидкими маслами малоэффективны, т.к. маловязкие смазки без антифрикционных наполнителей не создают надежной разделительной пленки между контактирующими металлическими поверхностями.

Введение в состав смазок твердых антифрикционных наполнителей типа мела, графита, сульфида цинка, дисульфида молибдена, а также высоковязких компонентов (воска, стеарина) снижают технологичность высадки. Твердые наполнители, скапливаясь в штампе приводят к изменению геометрии ручья и засоряют систему подачи смазки. Применяют жидкие технологические смазки с присадками противозадирными, антифрикционными и противоизносными. Такие присадки повышают вязкость и поверхностную активность смазок в достаточной степени, чтобы они удерживались на поверхности заготовок и инструмента в течение рабочего цикла. В качестве основы для жидких технологических смазок применяют минеральные масла с необходимой вязкостью, способные хорошо совмещаться с присадками. Антифрикционные присадки -  жиры животного или растительного происхождения, синтетические сложные эфиры, высокомолекулярные жирные кислоты.

Противозадирные и противоизносные присадки содержат в больших количествах серу и хлор, необходимые для образования на контактных поверхностях сульфидов и хлоридов железа. В промышленности используют жидкие технологические смазки В32К, Укринол 515.

Использование пастообразных и жидких технологических смазок с мелкодисперсными антифрикционными наполнителями возможно при условии их высокой идиментационной  стабильности, разработке специальных средств подачи технологической смазки на каждую позицию и возможности эффективного удаления остатков смазки после деформации.

Инструменты для ХОШ

Штамповая оснастка должна удовлетворять ряду требований: